МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ГІРНИЧЕ УЧИЛИЩЕ М.КОМСОМОЛЬСЬКА

Методрозробка уроку з теми:

Розробив викладач

спецпредмету Гулий Р. Ю.

2014рік

Предмет „Обладнання і технологія зварювальних робіт”

Тема: Дефекти зварних з’єднань та причини їх виникнення

Група: 3/12 Курс: ІІІ

Професія: електрогазозварник

Методична мета: використання інформаційно-комп’ютерних технологій при вивченні нового матеріалу

Мета уроку:

навчальна: навчити учнів розпізнавати основні типи поверхневих дефектів зварних з’єднань та розуміти можливі причини їх виникнення;

розвиваюча: розвивати навички аналізу інформації, увагу, вміння виражати професійними термінами свою уяву про виявлений дефект; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки;

виховна:  виховувати в учнів почуття відповідальності за результати колективної праці, взаємопідтримки, об’єктивної оцінки вкладу кожного учня у діяльність бригади, виховувати інформаційну культуру, культуру поведінки на уроці, сумлінність, відповідальність за якість роботи зварника, повагу до праці та майбутньої професії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи роботи на уроці: мультимедійна презентація навчального матеріалу з елементами проблемних запитань, швів, практична робота в бригадах із зразками дефектів зварних.

Забезпечення уроку: персональні комп’ютери – 12 роб. місць, мультимедійні засоби навчання(презентації), проектор з екраном, картки-завдання, зразки зварних з’єднань, збільшуване скло.

Міжпредметні зв’язки:

- фізика „Теплопередача.Теплоємність”,

- матеріалознавство „Кристалізація металів, поняття усадки”,

- слюсарна справа „Рубка металу”,

- охорона праці „Безпека праці при рубанні металу”

Хід уроку

І. Організаційний момент – 2 хв.

Перевірка присутності учнів на уроці, їх підготовка до роботи на уроці

ІІ. Мотивація вивчення нового матеріалу – 6 хв.

Прийом навчання:

- коротка учнівська презентація-розповідь про знаменитий міст Патона;

- бліц-опитуння з опорних питань, небхідних для засвоєння матеріалу:

- Як ви думаєте, завдяки чому даний міст бездоганно працює і зараз?

- Чи є небезпечними помилки у роботі зварника?

- Від яких складових залежить якість зварної конструкції?

- демонстрація відеоролика

ІІІ. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.

Тема нашого сьогоднішнього уроку «Дефекти зварних з’єднань, причини та способи їх усунення». Тому спільними зусиллями ми повинні систематизувати знання про дефекти зварних з'єднань, причини їх виникнення, методи усунення і способи контролю.

В процесі утворення зварного з'єднання в металі шва і в зоні термічного впливу можуть виникнути дефекти, тобто відхилення від встановлених норм і вимог, що приводять до зниження міцності, експлуатаційної надійності, точності, а також погіршення зовнішнього вигляду виробу. Не дивлячись на високий рівень техніки і технології сучасного зварювального виробництва, забезпечуючи можливість виготовлення зварних конструкцій високої якості, вірогідність утворення дефектів в зварних швах не виключена. Тому дуже важливо уміти виявити дефекти в готовому зварному виробі, оцінити їх вплив на працездатність зварної конструкції, встановити причину їх освіти і попередити можливість їх подальшої появи.

- мультимедійна презентація з елементами проблемних запитань

про поверхневі дефекти зварних з’єднань, їх причини, наслідки;

- короткий конспект нового матеріалу.

Презентація на 10 слайдів

ІV. Закріплення та перевірка знань учнів – 10 хв.

- 12 учнів виконують електронні тести за комп’ютерами;

- решта учнів ділиться на бригади по 3 чол., отримують картки-завдання для виконання практичної роботи із макетами-зразками зварних з’єднань.

Картка-завдання для бригад

Огляньте зразки та визначте:

1. Назву дефекту.

2. Причини виникнення цього дефекту.

3. Способи усунення дефектів.

4. Виявити не позначені дефекти.

- оцінка робіт комп’ютером, оцінка практичних робіт викладачем.

- бригадири по черзі характеризують дефекти, аналізують їх причини;
інші учні доповнюють, коментують, становлять питання.

V. Рефлексія - 2 хв.

1. Чи сподобався вам урок?

2. Що нового дізналися?

3. Чи потрібні знання теми у вашій професії?

VІ. Підсумок уроку, оголошення оцінок, їх аргументація - 4 хв.

VІІ. Домашнє завдання- 1 хв.

Учні отримують картки-завдання на 2 варіанти:

# Text boxes

І варіант:

- Назвіть види дефектів, які не можливо виявити зовнішнім оглядом?

- За якими ознаками класифікують неруйнуючі методи контролю?

- В чому суть ультразвукового контролю?

- Назвіть переваги ультразвукового контролю.

- Для яких види металів процес контролю погіршений і з яких причин?

ІІ варіант:

- Яке обладнання необхідно мати для проведення ультразвукового контролю?

- З якою ціллю виконують поперечні рухи щупом при скануванні зварного шва?

- Які дані технічної характеристики дефектоскопу необхідно знати для їх використання?

- Чим визначають положення дефекту в зварному з’єднанні?

- Як змінюється амплітуда ехо - сигналу  відображена від дефекту?